Деформационный модуль в СКМ ЛП «Полигон-Софт»

Монастырский А.В., ЗАО «СиСофт» (CSoft)

При литье заготовок есть опасность возникновения целого списка дефектов, причиной которых является неизбежная неравномерность охлаждения расплава из-за наличия в отливке тонких и массивных частей, неравномерной толщины стенок формы и т.д. К таким дефектам относятся трещины (рис. 1) и несоответствие геометрии (коробление), которые возникают из-за внутренних напряжений в металле и форме, изменяющих геометрию отливки, и даже вызывающих ее разрушение.

Рис. 1. Пример возникновения трещин

вследствие высоких напряжений в отливке

Возникновение и развитие напряжений можно прогнозировать, используя методы математического моделирования напряженно-деформируемого состояния отливки, в процессе ее остывания от жидкого состояния до низких температур.

Система компьютерного моделирования литейных процессов (САМ ЛП) «ПолигонСофт» имеет в совеем составе модуль «Салют-D», разработанный OOO «Фоундрикад» по заказу ФГУП «ММПП «Салют», совместно с Российской Академией Наук.

Модель, используемая в этом модуле, описывает поведение материалов отливки и формы в процессе остывания и возникновения в них напряжений уравнениями термоупругопластичной среды.

Термоупругие свойства определяются модулем Юнга E, коэффициентом Пуассона ( и коэффициентом температурного линейного расширения , которые зависят от температуры T. Функции E(T), ((T),  будем считать заданными. Обозначим среднее напряжение , а относительное изменение объема частиц (при малых деформациях) , тогда согласно закону Дюгамеля-Неймана, объемный закон Гука с учетом изменения температуры имеет вид:

| . | (1) |
| --- | --- |

Для описания зависимости девиатора тензора напряжений Sij от процесса деформирования использованы геометрические представления процессов нагружения А.А. Ильюшина в соответствии с которыми, девиатор тензора напряжений в текущий момент времени пропорционален разности между девиатором тензора текущей деформации и девиатором тензора пластической деформации (тензор пластической деформации совпадает со своим девиатором), т.е.:

| . | (2) |
| --- | --- |
| где eij - девиатор текущей деформации, eij(P).- девиатор тензора пластической деформации. |  |

В пятимерном пространстве девиаторов, введенным А. А. Ильюшиным это выглядит следующим образом (рис. 2):

Рис. 2. Пятимерное пространство девиаторов тензоров деформаций

На рис. 2 введены следующие обозначения:

OR - точка полной разгрузки частицы материала;

- пятимерный вектор, компоненты которого взаимно однозначно соответствуют компонентам девиатора тензора деформаций eij;

- пятимерный вектор, соответствующий компонентам девиатора пластической деформации;

-пятимерный вектор, определяющий девиатор тензора напряжений.

Предполагается, что если в момент времени t точка траектории деформаций оказывается внутри поверхности текучести, конфигурацию которой будем предполагать сферической с центром в точке, определяемой концом вектора  в пространстве деформаций, то

| , | (3) |
| --- | --- |
| где eij(P) – при численных расчетах берется с предыдущего момента времени t-t, - модуль сдвига. |

В трансляционно изотропно упрочняющейся модели предполагается, что eij(P) - девиатор, соответствующий точке полной разгрузки  и коэффициент  изменяются в зависимости от процесса деформирования и температуры T.

Кинетика изменения eij(P) определяется следующим образом:

| . | (4) |
| --- | --- |

Остаётся определить скалярный коэффициент D и тогда для любого заданного процесса деформирования будут однозначно определяться процессы изменения пластической деформации и процесс изменения девиатора тензора напряжений.

Поскольку описанные соотношения определяют девиатор тензора напряжений с точностью до задания коэффициента D в зависимости от процесса деформирования, то для определения зависимости этого коэффициента от eij рассмотрим простой процесс, легко реализуемый в эксперименте - одноосное растяжение образца. Тогда зависимость D от процесса деформирования может быть восстановлена по экспериментальным данным. Экспериментальная кривая (u ( u аппроксимируется двухзвенной ломаной, изображенной на (рис. 3).

Рис. 3. Аппроксимация экспериментальной кривой (u ( u

Функции , ,  характеризуют зависимость механических свойств от температуры.

Если процесс деформирования в векторном пятимерном представлении продолжается в момент времени t вне поверхности текучести, коэффициент D определим следующим образом:

| . | (5) |
| --- | --- |
| где ( - интенсивность упругих деформаций. |

Если же процесс деформирования в момент времени t оказывается внутри поверхности текучести, то

| , | (6) |
| --- | --- |

Радиус поверхности текучести R(() определяется следующим образом:

|  | (7) |
| --- | --- |

Эта формула, так же как и формула для D получаются из требования совпадения результатов модели с экспериментами на одноосное растяжение образцов.

# Метод решения задачи

Для решения задачи об определении напряжений и деформаций в отливке и форме использован метод локальных функционалов, который является модификацией метода конечных элементов и успешно опробован для решения других задач теории пластичности при малых деформациях.

Отметим, что распределение температуры в изделии для каждого момента времени предполагается рассчитанным отдельно (в модуле Фурье-3D), т.е. заданно для каждого момента времени.

Отливка и форма разбиваются на конечные элементы в форме тетраэдров. В каждом элементе введена локальная система координат , которая связывается с эйлеровой, пространственной евклидовой системой координат линейными соотношениями (рис. 4):

|  | (8) |
| --- | --- |

Рис. 4

Функции аналогичные (8) используются и для распределения компонент вектора смещений и поля температуры. Определённые в углах элемента компоненты тензора напряжений позволяют вычислить обобщённые силы, приведённые к узлам тетраэдра:

|  | (9) |
| --- | --- |
| где ((ij - виртуальные деформации, соответствующие виртуальным смещениям вершин тетраэдра (элемента). |  |

Далее необходимо собрать все силы по углам тетраэдров, примыкающим к каждому глобальному узлу. Равенство нулю суммарной обобщённой силы, приведённой к углу, означает локальное уравновешивание поля напряжений. На границе области обобщённые узловые силы должны удовлетворять задаваемым условиям. Уравновешивание сил во внутренних узлах и удовлетворение граничным условиям производится итерационным методом.

# Проверка адекватности и внедрение

Адекватность и устойчивость выбранных алгоритмов расчета напряженного состояния отливки проверены путем сравнения результатов расчета тестовой отливки с аналогичным расчетом, сделанным в системе ProCAST (Франция). При расчете в обоих программах использованы одинаковые конечно-элементные сетки расчетной области, одинаковые свойства сред отливки и формы и одинаковые граничные условия. Предварительно рассчитанные тепловые поля имеют некоторые отличия в силу незначительного различия в реализации решения тепловой задачи.

Внешний вид геометрии расчетной области отливка-форма представлен на рис. 5. В тестовом расчете материал формы имел свойства абсолютно жесткого тела, что означает отсутствие перемещения узлов сетки формы и отсутствие в ней напряжений. Не допускается так же проникновение материала отливки в материал формы.

Результаты тестового расчета демонстрируют качественнее совпадение распределения интенсивности напряжений, полученного по обеим программам. Причины количественных различий в значениях интенсивности напряжений могут быть следующие:

- различие в вычислительных алгоритмах, используемых для расчёта механических полей;

- имеющиеся различия в значениях температурных полей.

- использование различных моделей сред.

Рис. 5. Внешний вид тестируемой отливки.

Слева – модель отливки, справа – отливка в форме.

Для сравнения представлены распределения значений интенсивности напряжений в узлах отливки для различных моментов времени, полученные соответственно с помощью созданной модели (модуль «Салют-D») и с помощью пакета ProCAST (рис. 6).

| «Салют-D» | ProCAST |
| --- | --- |

Рис. 6. Результаты тестового расчета

# ВЫВОД

Разработанная математическая модель для расчет напряжений и деформаций в отливке и форме вполне адекватно описывает деформационные процессы протекающие в процессе остывания литой заготовки. Это подтверждают тестовые расчеты, выполненные на модуле «Салют-D», созданном по заказу ФГУП «ММПП «Салют» и внедренном в пакет СКМ ЛП «ПолигонСофт».

# Text boxes

ζ

η

ξ

0

1

1

1

D

C

B

A

D

C

B

A

z

y

x